**B415200.216.f01 DAKLICHTKOEPEL POLYCARBONAAT**

versie: 107.+ datum: 18-11-2014 auteur: JV-FPS

1 Fabrikaat: JET BIK.

2 BIK Lichtkoepel.

3 #

\Maat daksparing (ø) (mm): .....

\Maat daksparing (lxb) (mm): .....

4 #

\.....

5 #

\Koepelopstand:

6 #

\Inbraakwerendheid (NEN 5096+C2-11) (weerstandsklasse): 2.

7 #

\- normaalflens PVC, hoog 150 mm, 1,8 W/(m2.K).

\- breedflens PVC, hoog 150 mm, 1,2 W/(m2.K).

\- breedflens PVC, hoog 300 mm, 0,96 W/(m2.K).

\- recht PVC, hoog 160 mm, 0,2 W/(m2.K).

\- Benelux polyester, hoog 150 mm, 1,6 W/(m2.K).

\- Europees polyester, hoog 150 mm, 0,95 W/(m2.K).

\- Europees polyester, hoog 300 mm, 0,95 W/(m2.K).

\- Europees polyester, hoog 500 mm, 0,95 W/(m2.K).

\- noorderlicht polyester.

8 #

\.....

9 #

\Koepel:

10 #

\- U-waarde (W/(m2.K)): 1,5 / vierwandig.

\- U-waarde (W/(m2.K)): 2,0 / driewandig.

\- U-waarde (W/(m2.K)): 3,1 / dubbelwandig.

\- U-waarde (W/(m2.K)): 5,6 / enkelwandig.

11 #

\- dagmaat (mm): ..... \- dagmaat.....

12 #

\- materiaal buitenschaal: polycarbonaat met UV

beschermende laag.

13 #

\- buitenschaal: helder, LTA 88% / ZTA 82%.

\- buitenschaal: zonwerend, LTA 55% / ZTA 44%.

14 #

\- materiaal binnenschalen: acrylaat.

\- materiaal binnenschalen: polycarbonaat.

15 #

\- binnenschaal: helder, LTA 92% / ZTA 85%.

\- binnenschaal: opaal, LTA 80% / ZTA 78%.

\- binnenschaal: helder polycarb., LTA 88% / ZTA 82%.

16 #

\- vorm: licht gebogen op rechthoekige basis.

\- vorm: licht gebogen op ronde basis.

\- vorm: piramide op rechthoekige basis.

17 #

\.....

18 #

\Ventilatie:

19 #

\- raam: rechthoekig, PVC. \- raam: rond, PVC.

20 #

\- bediening: handmatig, spindel met bedieningsstok.

\- bediening: elektrisch, spindelmotor.

\- bediening: elektrisch, kettingmotor.

**B415200.216.f01 DAKLICHTKOEPEL POLYCARBONAAT**

versie: 107.+ datum: 18-11-2014 auteur: JV-FPS

21 #

\- in opstand: rooster, lang 500 mm.

\- in opstand: rooster, lang 750 mm.

\- in opstand: rolventilator R12 incl. schakelaar.

\- in opstand: rolventilator R24 incl. schakelaar.

\- in opstand: axiaalventilator GX 9.

*OPMERKING: alleen in polyester opstanden. GX 9 in opstand 500 mm hoog, overige in opstand 300 mm hoog.*

22 #

\.....

23 #

\Toebehoren:

24 #

\- aftimmering: pvc dagkantafwerking, hoog 600 mm.

\- aftimmering: pvc dagkantafwerking, hoog 1.000 mm.

\- aftimmering: maatwerk.....

25 #

\- veiligheid-/inbraakrooster staal, gemoffeld in RAL

9010, inbraakwerendheid (klasse): SKG Standaard.

26 #

\- zonwering: plisséscherm, kleur.....

27 #

\- bediening zonwering: handmatig met bedieningstok.

\- bediening zonwering: elektrisch afstandbediening.

28 #

\- weerautomaat.

29 #

\- bevestigingsmiddelen: inbraakvertragend.

30 #

\.....